Changdao Yuzhu Optical Materials Co., Ltd.

Latest Quotation of ZF7Radiation Shielding Lead Glass for Nuclear Medicine and Nuclear Industry

	Size (L×W×T)

 (mm)
	Grade I Price
(USD)
	Grade II Price

(USD)
	Lead Equivalent

 (pbmm)
	Weight

(kg)

	600×400×30
	1438
	1247
	9.9
	37.4

	600×400×40
	1923
	1667
	13.2
	50

	600×400×50
	2415
	2093
	16.5
	62.8

	500×300×30
	885
	767
	9.9
	23

	500×300×40
	1207
	1047
	13.2
	31.4

	500×300×50
	1500
	1300
	16.5
	39

	500×300×60
	1796
	1557
	19.8
	46.7

	450×350×30
	942
	817
	9.9
	24.5

	450×350×40
	1258
	1090
	13.2
	32.7

	450×350×50
	1538
	1333
	16.5
	40

	450×350×60
	1885
	1633
	19.8
	49

	350×300×30
	627
	543
	9.9
	16.3

	350×300×40
	838
	727
	13.2
	21.8

	350×300×50
	1038
	900
	16.5
	27

	350×300×60
	1258
	1090
	19.8
	32.7

	350×300×70
	1461
	1267
	23.1
	38


Note: As ZF7 Lead Glass is used in the fields such as nuclear medicine, nuclear industry and atomic energy lab etc., high lead equivalent and weight are required. Meanwhile, no conventional sizes are available, so they are customized as required by the customers. 
